Методические Основы совершенствования

проектирования и производства ТЕХНИЧЕСКИХ

СИСТЕМ

ДЕМПФИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

С ДИССИПАТИВЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ИЗ ОТХОДОВ

МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ВОЛОКОН

А.С. Чурилин, Е.В.Русина

СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1

Аннотация  Представлены рекомендации и характеристики демпфирующего материала, пригодного для применения в качестве нового эффективного вибропоглощающего покрытия для снижения шумоизлучающей активности бытовой техники и производственного оборудования.

Часто источником шума – возбудителем воздушных колебаний является профилированная пластина – тонкостенный элемент конструкции прибора (кожух приборf, воздуховоды, тонкие металлические диски и др.) [1]. Поглощение вибраций тонкостенных элементов конструкций может достигаться классическим способом – присоединением к вибрирующей поверхности массы с вязкоупругими элементами (эффект 5-10 дБ). Для воздуховодов чаще используются демпфирующие мастики и покрытия, для тонкостенных ограждений приборов применимы многослойные демпфирующие покрытия с мастичным наполнением, для тонких вращающихся дисков – зажимные демпфирующие шайбы, а также электромагнитные или пневматические демпфирующие накладки [2].

Выбор толщины однослойного демпфирующего покрытия выполняется из материала, вязкоупругие параметры которого известны. Однако при разработке новых покрытий необходимо провести предварительные исследования.

Рассмотрим отношение коэффициента потерь демпфируемой пластины с покрытием , к коэффициенту потерь вибропоглощающего материала 2 от толщины покрытия :

β=H2H1         (1)

где: Н2  – толщина покрытия, Н1 – толщина демпфируемой поверхности. Главным критерием является относительный модуль упругости вибропоглощающего материала

α=E2E1,                  (2)

где Е2, Е1 - модули упругости вибропоглощающего материала и материала демпфируемой поверхности (соответственно) [4 ].

В качестве примера рассмотрим расчет толщины однослойного жесткого покрытия из распространенного типового вибропоглощающего материала (ВПМ) [3] для стальной пластины толщиной Н1 = 4 мм. На частоте 50 Гц при нормальной температуре модуль упругости материала ВПМ составляет Е2 = 6103 кг/см2 и коэффициент потерь 2 =0,4. Для стали соответственно: Е1= 2106 кг/см2 и 1 =110-2. Следовательно, относительный модуль упругости ВПМ будет  = 310-3. Наибольшие значения суммарного коэффициента потерь стальной пластины с покрытием из этого материала достигается при относительной толщине покрытия  = 10 мм. Однако наносить такое толстое покрытие нецелесообразно. Можно ограничиться толщиной, соответствующей =6, так как увеличение значения  от 6 до 10 мм повышает демпфируемый эффект всего на 20% ( /2 =0,78 при  =6 и  /2 = 0,95 при  =10), в то время, как вес покрытия возрастает на 50%.

В тех случаях, когда весовые нагрузки играют решающую роль, выбор толщины однослойного  жесткого покрытия производится по заданной величине относительного покрытия

μ=ρ2н2ρ1н1=βρ2ρ1=βγ2γ1 ,            (3)

где  – удельный вес, а по номограмме 3.9 определяется ожидаемый эффект. Например, вес покрытия не должен превышать 40% веса демпфируемой пластины, то есть  =0,4. Следовательно,

β=μρ2ρ1=0,47,81,4=2,25,т.е. Н2=42,25=9 мм.

Суммарный коэффициент потерь стальной пластины толщиной 4 мм с таким покрытием достигает значения =0,7 2=0,28, которое более, чем на порядок превышает значение коэффициента потерь в стальных недемпфированных конструкциях (1=0,001). Для определения эффективности покрытия в частотном (или температурном) диапазоне необходимо выполнять соответствующие расчеты с учетом частотной (или температурной) зависимости вязкоупругих параметров материала покрытия. Так, при использовании демпфирующих покрытий эффективность или требуемый эффект диссипации может быть определен как уменьшение амплитуды резонансных колебаний вибродемпфированной конструкции [3, 5]

ΔL=15loghΣh1,дБ               (4)

Рассмотрим стальную пластину толщиной Н1 (Е1=2106 кг/см2, 1=110-3), на которую нанесено демпфирующее покрытие, например,  ВД-17 [2] (Е2=6103 кг/см2, 2=0,4). Для различных отношений =Н2/Н1 определяем отношения  /2 (при  =310-3) и затем по вышеприведенной формуле. Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Частота, кГц | 0,20 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень зв. давл., L, дБ | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 21 |

Так, если Н1 =3 мм и Н2 =3 мм, то  =1 и L=18 дБ. Таким образом, покрытие уменьшает шум на 18 дБ.

Для разработки методики изготовления нового демпфирующего покрытия с использованием волокнистых армирующих материалов применим метод прямых аналогий, который заключается в тщательном анализе приготовления, применения и эксплуатации стандартных разработок.

Вибропоглощающая мастика предназначена для нанесения на металлические поверхности с целью ослабления их вибраций и шума, обусловленного вибрацией. Как правило, например, стандартная мастика ВПМ является трудно сгораемой, масло -, бензо - и термостойка в условиях положительных температур (до 100С). При разработке новых покрытий  к этим критериям и нужно стремиться. Но по экономическим показателям или эффективности – она должна быть лучше. Необходимо иметь в виду, что эффект снижения шума от применения мастики за счет диссипации будет получен только в том случае, если шум поверхности, на которую предполагается нанесение мастики, является доминирующим по отношению к другим источникам шума, имеющимся в данном агрегате. Мастика может представлять собой холодную смесь вязкого раствора синтетических смол и наполнителя. Весовые части составляющих компонент оригинальной мастики из волокнистых отходов и расход материалов на 1 м2 покрытия (табл.2):

Рецептура гипотетической демпфирующей мастики из волокнистых отходов (циклонная древесная пыль подразделений малых предприятий). К основному составу мастики  добавлялось 0,6 вес. частей  отходов древесных, растительных волокон в виде мелкодисперсного порошка или пылевых волокон длиной не более 3 -5 мм.

Таблица 2

| Наименование входящих компонентов | Весовые ч асти | Ед. изм. | Расход материалов. Толщина покрытия в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1. Поливинилацетатная эмульсия | -1,0 | кг | 0,938 | 1,875 | 2,813 | 3,75 |
| 2. Фенолоспирт | -0,5 | кг | 0,479 | 0,9 | 1,344 | 1,8 |
| 3. Ортофосфорная кислота, 20% водный раствор | 24% веса фенолоспирта | кг | 0,11 | 0,21 | 0,323 | 0,431 |
| 4. Пылевидный кварц | 1,2 | кг | 0,84 | 1,68 | 2,52 | 3,36 |
| 5. Тальк технический 6. Волокнистые отходы | -0,6 0,6 | кг кг | 0,66 | 1,12 | 1,58 | 2,04 |

Демпфирующее покрытие состоит из 2 слоев грунтовочной пасты, нескольких слоев мастики и 2 слоев декоративного покрытия. Грунтовочная паста является одним из основных компонентов, вяжущей частью вибродемпфирующей мастики, одновременно, самостоятельно применяемым материалом для грунтовки поверхности. Вибродемпфирующая мастика представляет собой смесь вяжущего (грунтовочной пасты) и наполнителей. Наполнителем является смесь талька технического, и пылевидного кварца и древесных отходов. Перемешивание дозированных порций наполнителя производится в той же растворомешалке, что и грунтовочная паста или вручную до получения однородной массы, для чего влажность составляющих не должна быть более 6%. Смешивание производится при постоянном добавлении наполнителей в грунтовочную пасту. Перемешивание производится в течение 20 – 30 минут.

Соотношение вяжущего и наполнителей в готовых смесях рекомендуется 1 : 2. Жизнеспособность и активность грунтовочной пасты и демпфирующей мастики, при хранении их в герметически закрытой таре  30 – 40 дней. Декоративное покрытие состоит из смеси грунтовочной пасты и пигмента – красителя, предварительно перемешанного с тальком.

Нанесение вибродемпфирующего покрытия на металлическую поверхность складывается из операций: Подготовка покрываемой поверхности; грунтовка поверхности; Нанесение вибродемпфирующей мастики; нанесение декоративного покрытия.

Нанесение мастики производится металлическим или резиновым шпателем. Время просушки зависит от температуры окружающего воздуха и составляет при температуре +18С – 24 часа, а при температуре + 25 – 30С  8 – 10 часов. При необходимости каждый слой армируется стеклохолстом, путем накладки на мастику одного слоя тонкого 0,3 – 0,5 мм стеклохолста и проглаживается валиком или шпателем. Одновременно кистью или валиком наносится небольшое количество грунтовочной пасты.

Декоративное покрытие, приготовленное в виде жидкой пасты нужного цвета производится обычной малярной кистью, валиком или распылителем. Второй слой наносится после высыхания первого.

На рис. 1 показана акустическая эффективности новой мастики с использованием древесных или селькохозяйственных (измельчённая костра)  отходов волокон в смеси 1:1 для различных толщин покрытия 6, 7, 8 мм на металлический лист толщиной 1 мм  Эффективность зависит также от размеров листа и его материала. По итогам испытаний показано, что без снижения эффективности, себестоимость новой мастики на 10 – 15 % меньше.

В заключение приведем известные примеры применения демпфирующих покрытий в бытовой технике.

Так, облицовка ограждений стральной машины мастикой № 579 и пластикатом “Агат” позволяет снизить шум привода во всем диапазоне звуковых частот на 4 – 8 дБ.

Рис. 1. Аккустическая эффективность мастики: (толщины покрытия 6,7,8 мм)

Облицовка предложенной вибродемпфирующей мастикой основных излучателей шума бытового ленточнопильного станка: ряда основных корпусных деталей (рам, поперечин, кожуха двигателя) и ограждения, позволила снизить уровень звукового давления на 2 – 6 дБ, а уровень звука – на 3 дБ А,.

Облицовка кожуха вентагрегата новой вибропоглощающей мастикой обеспечивает снижение высокочастотного шума на 4 – 6 дБ.

Список использованных источников

1. Справочник по  технической  акустике (Под. ред. М. Хекла  и  Х.А. Мюллера). Л.: Судостроение, 1980, 421 с.

2. Фавстов Ю.К.  Сплавы высокого демпфирования. - В кн. Демпфирующие  металлические материалы.- Киров: КПИ, 1982, с.5-8.

3. Изак Г.Д., Гомзиков З.А. Шум на судах и методы его уменьшения, М.: Транспорт, 1987

4.Справочник по судовой акустике. (Под ред. И.И. Клюкина), Л.: Судостоение ,1978, 421 с.

5. Stewart  N.D.  Spinning Noise Textile Industries, V.141, 977,  p.29-34.