К вопросу Расчетно-экспериментального исследования новых видов продукции в сфере обслуживания

А.С. Чурилин, М.П.Фортуна

СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1

Аннотация  Разработана расчетно-экспериментальная методика оценки виброзащитных свойств обуви. Проведена оценка виброизоляционных материалов, рекомендуемых для виброзащиты обуви.

В настоящее время предприятия по изготовлению и ремонту обуви, помимо выполнения традиционных функций  по обслуживанию населения, могут решать специальные задачи. Так, актуальной задачей является создание специальной виброзащитной обуви для рабочих предприятий и широкого круга населения. Создание такой обуви невозможно без определения ее виброзащитных свойств.

В качестве одной из основных характеристик, влияющих на виброзащитные свойства примем характеристику затухающих колебаний –логарифмический декремент колебаний . Его определение основано на измерении двух последующих амплитуд колебаний: An и An+1 на осциллограмме, отстоящих друг от друга в направлении возрастания времени на один полный период колебаний).

Отметим, что в расчёте берутся отношения колебательных параметров и при гармоническом колебательном процессе безразлично, какой из параметров брать – виброскорость, виброперемещение или виброускорение.

Измерительная схема согласно классической методике, должна включать в себя: звуковой генератор; магнитный возбудитель; микрофон, подключенный через аналого-цифровой преобразователь к анализатору в реальном масштабе времени. Например, для этих целей можно применять оборудование, фирм "Брюль & Къер", "Диза" или "Роботрон", в качестве опорного калибрующего механизма использовать прецизионный измеритель колебаний типа 00017, а в качестве возбудителя – телефонный электромагнит. Для грубой установки возбудителей и датчиков использовались шаблоны, а для точной – калибрующий шумомер – виброметр.

Для исключения влияния внешних помех измерения следует проводить в ближнем поле, критерием которого является, помимо минимального расстояния до источника колебаний, преобладание возбуждаемого и принимаемого сигнала, как минимум, на 10 дБ выше фоновых колебаний [1].

Для обеспечения адекватной имитации и получения объективного результата, размеры образцов подошв, возбуждаемых пластин – носителей применялись как минимум не меньше 1/4 длины волны рабочего диапазона (при некратности длин сторон) [2]. Реальный рабочий диапазон действия демпфирующих слоёв 12 – 800Гц

Методика измерения включала оценку декрементов колебаний, определения коэффициента потерь и модуля упругости. Коэффициент потерь  находился по ширине резонансной кривой f

η=Δffрез                  (1)

Ширина резонансной кривой отсчитывалась на уровне 0,707 от резонансной амплитуды. Значения коэффициента потерь удобно находить по ширине резонансной кривой при относительно больших значениях потерь в системе, когда f достаточно велика, и можно точно произвести ее отсчет. При сравнительно небольших потерях в системе ( = 0,6 - 0,001) более точными являются методы, при которых используются свободные затухающие колебания, т.е. измерение времени или скорости спадания вибрационного уровня после прекращения действия источника возмущающей силы. Большая точность измерения параметра потерь обусловлена тем, что кривые спадания вибраций здесь сильно растянуты по времени и имеется, следовательно, возможность произвести точный отсчет колебательных уровней.

Коэффициент потерь связан с логарифмическим декрементом колебаний

η=δπ                    (2)

Для измерений декремента колебаний и динамического модуля упругости был собран измерительный стенд, в который входили следующие приборы: генератор сигналов низкочастотный ГЗ-102 (Россия), частотомер электронносчетный ЧЗ-38 (Россия), двухканальный сервисный осциллоскоп EO-213 (RFT, Германия), микрофон MV-102 (RFT), электромагнитный вибровозбудитель, электронный ключ.

В табл.1 и представлены результаты расчетов логарифмического декремента колебаний  и коэффициента потерь , выполненных по формулам (1,2) для прорезиненного войлока.

Таблица 1

| Параметр | Частоты возбуждения колебаний, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,0 | 12,0 | 25,0 | 50,0 | 10,0 | 200,0 | 400,0 | 800,0 |
| Логарифмический декремент колебаний  10-4 | 7,85 | 108,27 | 10,52 | 11,46 | 22,23 | 35,23 | 21,6 | 17,14 |
| Коэффициент потерь  10-4 | 2,5 | 34,48 | 3,35 | 3,65 | 7,08 | 11,22 | 6,88 | 5,46 |

Модуль упругости вычисляется по формуле / 3 /

E=39⋅10−6Pl3bh3f2,    (3)

где: E – динамический модуль упругости, кг/см2; Р – вес образца, г; b – ширина образца, см; h – толщина образца, см; l – длина образца, см; f – частота, Гц.

Подставляя значения массы и размеров образца получаем

E=39⋅10−641⋅1034⋅0,13f2=399,75⋅f2

Результаты расчета динамического модуля упругости представлены в табл. 2.

Таблица.2

|  | Частоты возбуждаемых колебаний, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6,0 | 12, | 25,0 | 50,0 | 100,0 | 200,0 | 400,0 | 800,0 |
| Динамический модуль упругости Е108, кг/см2 | 0,02 | 0,06 | 0,25 | 1,00 | 4,00 | 16,00 | 64,00 | 256,00 |

При акустических измерениях возникают затруднения с обеспечением большого числа измерений. При использовании спектральных анализаторов со сложным измерительным трактом, включающим микрофон или вибродатчик, а также адаптеры, усилители, спектрометр и т.д. нецелесообразно и технически сложно иметь большое количество повторных замеров. Помимо субъективных ошибок при обработке и расшифровке данных, безусловно, будут иметь место разнохарактерные случайные объективные ошибки, связанные с аппаратурными погрешностями, флуктуациями полей и пр. В совокупности, результаты с такого рода погрешностями, принято считать, подчиняются нормальному закону распределения [3].

Достоверные результаты могут быть получены для большого числа измерений простым усреднением, если они зафиксированы при автоматической регистрации сигналов и при обеспечении сохранения объективных условий эксперимента. Для малого же числа измерений, особенно при отмеченных погрешностях, получение достоверных результатов не обеспечивается усреднением данных. Результаты, близкие к истинному значению, достигаются при построении доверительного интервала (область нахождения истинного значения с вероятностью, близкой к единице).

Статистическая обработка результатов измерений уровней звукового давления и уровней звука (дБ,) проводятся по формуле (средний уровень из выборки для значений, расходящихся на ±3 дБ):

Lm=10lgi=1n100.1Li−10lgn  (4)

где: Li – i-тый из усредненных значений уровней звуковых или вибрационных колебаний, дБ (i = 1,2,... n); 10lgi=1n100.1Li – суммарный уровень колебаний, определяемый по известным таблицам или по номограмме / /.

При расхождении уровней между собой на величину + 1 – 3 дБ среднее значение ряда измерений L−, среднеквадратичное отклонение  и среднеквадратичная погрешность S вычисляются по формулам [3]:

L−=1nk=1nL             (5)

s=k=1nLk−L−n−1          (6)

S=s/n                     (7)

Для количества замеров от 2 до 20 правильным считается определение доверительного интервала на основе распределения Стьюдента. Надежность оценки Р по Стьюденту определяется исходя из выбранного заранее значения и позволяет представить искомый результат в виде

L−−dáLáL−+d              (8)

где  – предельная ошибка, находится по формуле

d=tsn                      (9)

где t – коэффициент распределения Стьюдента для соответствующей доверительной вероятности в зависимости от числа измерений.

Таблица 3

Эффективность вибропоглощения, дБ, при демпфировании пластины h1= 1мм

с наклейкой прорезиненного войлока толщиной 2 - 20 мм, через 2 мм

Частоты колеаний, Гц. №; 6,0; 12,0; 25,0; 50,0; 100,0; 200,0; 400,0; 800,0. 1; 1,25; 23,75; -0,25; 2,25; 10,75; 10,75; 10,50; 8,00. 2; 8,00; 22,75; 3,25; 6,75; 13,00; 13,25; 12,50; 12,50. 3; 2,50; 23,25; 3,75; 2,25; 12,25; 11,75; 12,50; 10,75. 4; 8,75; 24,25; 5,00; 6,75; 12,75; 13,50; 13,00; 12,75. 5; 8,00; 24,75; 5,00; 7,50; 12,75; 14,75; 13,50; 12,75. 6; 8,00; 26,75; 7,25; 9,25; 13,75; 15,50; 14,50; 14,25. 7; 8,75; 28,75; 9,25; 10,25; 15,25; 18,25; 15,25; 14,75. 8; 8,00; 30,75; 10,50; 11,25; 17,00; 21,00; 16,75; 14,75. 9; 8,00; 26,75; 6,50; 8,75; 13,75; 15,50; 14,25; 13,00. 10; 8,75; 27,00; 7,75; 10,00; 13,75; 16,50; 14,75; 14,75.

В табл. 3 представлены результаты статистической обработки данных уровней колебаний с учетом среднеквадратичной погрешности и отклонений. Все значения в пределах 1- 3 дБ можно считать недостоверными, а к остальным следует добавить поправку +_ 3 дБ.

Рассчитаем эффективность демпфирующих слоёв, имитирующих подошву на основе прорезиненного войлока (ПВ).

При расчете используем приближенный метод определения коэффициента потерь демпфируемой конструкции, состоящей из стальной конструкции толщиной h1=1 мм и слоя демпфирующего покрытия типа 1 (ПВ) h2=30 мм. Заранее оговорим, что все параметры с индексом 1 относятся к демпфируемой пластине, а с индексом 2 - к демпфирующему слою.

Определим промежуточные параметры 2 и , входящие в расчетные формулы для определения коэффициента потерь.

χ=m1m2=ρ1h1ρ2h2=7800⋅1120,0⋅3 ;      χ=2,17.

ν2=k2h2=2π  fh2C2=2⋅3,146,28⋅104f  ;    ν2=3,0⋅10−4f.

Здесь: 1,=7800 кг/м3; 2=120,0 кг/м3; k2=2p  fC2 – волновое число упругой волны сжатия, распространяющейся в направлении толщины покрытия; С2 – скорость распространения продольных волн в слое демпфирующего покрытия.

ν2=k2h2=5,0⋅10−4f2p  fC2h2=5,0⋅10−4fC2=2ph2  5,0⋅10−4=2⋅3,14⋅55⋅10-4=6,28⋅104æ2=2⋅3,146,28⋅104f=1⋅10−4f

В соответствии с типовыми требованиями расчет эффективности вибропоглощения колеблющейся пластине ведется на низких, средних и высоких частотах.

В диапазоне низких частот должно непременно выполняться условие

(ν2<<1 , или f<<200,0 Гц)

η=η2ν2231+χ=0,6⋅9⋅10−8f231+2,17=0,57⋅10−8f2, где 2 – коэффициент потерь в упругом слое.

Подставляя значения частот f<<200,0 Гц, определим значения коэффициентов потерь пластины с покрытием. Результаты расчета приведены в сводной таблице 4. Значения эффективности вибропоглощения найдем, имея в виду, что коэффициент потерь стали 1=1,010-4.

Для  оценки эффективности вибропоглощения на резонансных и антирезонансных частотах найдем наибольшее значение коэффициента потерь пластины с упругим слоем на частоте первого резонанса

ηр1=η21+1,23χη22=0,61+1,23⋅2,17⋅0,62; р1=0,31=310010-4.

Значение первой резонансной частоты определим из выражения

fр1=2n−14h2⋅C2=6,28⋅1044⋅3  ;

fð1=523,3 Гц

Эффективность вибропоглощения на этой частоте составляет ВПр1= 34,9 дБ.

На первой антирезонансной частоте коэффициент потерь пластины с покрытием определим по формуле

hð1=h21+2c=0,61+2⋅2,17; ар1=0,11=110010-4.

Значение первой антирезонансной частоты найдем из выражения

f€р1=1⋅C22h2=6,28⋅1042⋅3; fð1=1046,7 Гц.

Эффективность вибропоглощения пластины на этой частоте составит

ВПар1= 30 дБ.

Для оценки эффективности вибропоглощения на высоких частотах при определении значения коэффициентов потерь, необходимо выполнить условие (ν2η2>2, или f>670,0 Гц). Для этого определим значения коэффициентов потерь и значения эффективностей вибропоглощения на частоте 800,0 Гц.

η=η21+χη2ν2=0,61+2,17⋅0,6⋅3⋅10−4⋅800,0; =0,15=150010-4.

Эффективность вибропоглощения на этой частоте составляет

ВП= 31,5 дБ.

Результаты вычислений сведены в табл. 4.

Таблица 4

| Частота f, Гц | Коэффициент потерь  | Вибропоглощение ВП, дБ |
| --- | --- | --- |
| 12,0 | 0,8910-4 | -0,5 |
| 25,0 | 3,5610-4 | 5,5 |
| 50,0 | 14,2510-4 | 11,5 |
| 100,0 | 5710-4 | 17,5 |
| 200,0 | 22810-4 | 23,5 |
| 400,0 | 91210-4 | 29,5 |
| 800,0 | 150010-4 | 31,5 |

В варианте увеличения плотности получим:

χ=m1m2=ρ1h1ρ2h2=7800⋅14400⋅3 ;   χ=0,59;

ν2=3,0⋅10−4f; 2=0,41.

Результаты вычислений эффективности вибропоглощения на низких частотах сведены табл.5

η=η2ν2231+χ=0,41⋅9⋅10−8f231+0,59=0,77⋅10−8f2 Табл. 5

| Частота f, Гц | Коэффициент потерь  | Вибропоглощение ВП, дБ |
| --- | --- | --- |
| 12,0 | 1,210-4 | 0,79 |
| 25,0 | 4,810-4 | 6,8 |
| 50,0 | 19,2510-4 | 12,8 |
| 100,0 | 7710-4 | 18,8 |
| 200,0 | 30810-4 | 24,9 |
| 400,0 | 123210-4 | 30,98 |

Эффективность вибропоглощения на резонансных и антирезонансных частотах рассчитаем аналогично:

ηр1=η21+1,23χη22=0,411+1,23⋅0,59⋅0,412; р1=0,37=370010-4

fр1=2n−14h2⋅C2=6,28⋅1044⋅3 ; fр1=523,3 Гц; ВПр1= 35,7 дБ;

ηар1=η21+2χ=0,411+2⋅0,59; ар1=0,19=190010-4;

fар1=1⋅C22h2=6,28⋅1042⋅3; fð1=1046,7 Гц; ВПар1= 32,8 дБ.

Эффективность вибропоглощения на высоких частотах:

h=h21+ch2ν2=0,61+0,59⋅0,41⋅3⋅10−4⋅8000; =0,26=260010-4; ВП= 34,1 дБ.

По результатам проведенных расчетов на эффективность вибропоглощения тонкостенных пластин с использованием вибропоглощающего материала толщиной h2=30 мм из прорезиненного войлока, можно сделать вывод:

- эффективность вибропоглощения данной конструкции наблюдается с частоты f=13,6 Гц;

- максимальное значение эффективности вибропоглощения наблюдается на первой резонансной частоте fр1 =523,3 Гц и составляет ВПр1=34,9 дБ;

- с повышением частоты (более резонансной) эффективность вибропоглощения понижается и на частоте f=800,0 Гц составляет ВП=31,5 дБ.

Для расчета эффективности вибропоглощения армированных слоёв (металлическая сетка 4х4 х 0,1 мм вклеена в середину прорезиненного войлока) используем исходные данные: h1=1 мм; Е1=21011 Н/м2 – параметры пластины №1; h2=30 мм; Е2=3107 Н/м2 – параметры демпфирующего слоя; h3=0,01 мм; Е3=21011 Н/м2 – параметры армирующей сетки 1=1,010-4, 2=0,6 – коэффициенты потерь стали и покрытия.

Т.к. в нашем случае выполняется необходимое условие, то для определения  используем выражение

γ=12a312a3β3 , =3,1.

Определим g2опт;

g2опт=11+γ1+η22, g2опт=0,42.

Максимальное значение коэффициента потерь армированной пластины ηmax=η2γ2+γ+21+γ1+η22; max=0,19.

Параметр g2 определим как g2=μ2D3h2ωB1m1 ; g2=0,97104/,

где: 2 – модуль сдвига вязкоупругого слоя; В1 – изгибная жесткость демпфируемой модели: обувь – человек; D3 – жесткость на растяжение армирующей конструкции; m1 – масса демпфируемой пластины, имитирующей ногу.

В1=E1 J1=4,3109 , D3=4,8107.

Значение частоты, на которой имеет место =ηmax определим из выражения

fопт=μ22πD3h2B11+γ1+η22m1= 370,0 Гц.

Таким образом, определив параметры коэффициентов потерь, найдем значение коэффициентов потерь и эффективность вибропоглощения пластины с армированным покрытием на частотах (табл. 6).

По результатам произведенных расчетов можно сделать вывод, что эффективность вибропоглощения слоя с армированным покрытием намного превышает эффективность вибропоглощения пластин из сплошного материала в основном на высоких частотах. Причем, если пластины с мягким слоем имеют эффективность вибропоглощения на низких частотах незначительную, а на частотах ниже 20,0 Гц даже отрицательную, то пластины с армированным покрытием имеют положительную эффективность вибропоглощения практически на всем диапазоне частот, но так как нас интересует диапазон вибрационных колебаний (транспорт), то армирование нецелесообразно.

Таблица 6

| f=12,0 Гц | =2,610-2 | ВП=14 дБ |
| --- | --- | --- |
| f=25,0 Гц | =4,810-2 | ВП=16 дБ |
| f=50,0 Гц | =8,410-2 | ВП=19 дБ |
| f=100,0 Гц | =13,710-2 | ВП=21 дБ |
| f=200,0 Гц | =17,910-2 | ВП=13 дБ |
| f=400,0 Гц | =18,710-2 | ВП=23 дБ |
| f=800,0 Гц | =1710-2 | ВП=22 дБ |

Как показали реальные испытания демпфирующих конструкций, расчетные значения существенно превышают экспериментальные, что связано с определенной идеализацией расчетов, см. табл. 7.

Таблица 7       Эффективность вибропоглощения, дБ, образцов разной толщины

|  | Виды слоёв | Частоты, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | 6,0 | 12,0 | 25,0 | 50,0 | 100,0 | 200,0 | 400,0 | 800,0 |
| 1 | Прорезиненный войлок, 10 мм | 8,00 | 30,75 | 10,50 | 11,25 | 17,00 | 21,00 | 16,75 | 14,75 |
| 2 | Прорезиненный войлок, 20 мм | 8,00 | 24,75 | 5,00 | 7,50 | 15,50 | 15,50 | 16,00 | 14,25 |
| 3 | Прорезиненный войлок, 30 мм | 10,25 | 25,75 | 7,75 | 9,50 | 14,75 | 14,75 | 14,50 | 14,75 |

Заключение

1. Проведенные исследования показали, что при использовании прорезиненного войлока может быть получен значительный эффект виброизоляции. Причём, чем толще слой тем больше эффект виброизоляции, включая низкие и средние частоты, где вибрация воспринимается особенно болезненно.

2. Показаны перспективные направления повышения качества обуви, виброзащищенной от промышленных вибраций, а также повседневной обуви для пожилых людей и граждан, болезненно страдающих, например, от вибраций в транспорте.

3. Полученные результаты могут быть положены в основу методики испытаний при сертификации специализированной обуви.

Список использованных источников

1. Рагулькис К.М., Юркаускас А.Ю. Вибрация подшипников. Л.: Машиностроение, 1985. 120 с.

2. Гепель К., Симсон Э.А. Некоторые возможности оптимальной виброизоля ции в машиностроении.- Динамика и прочность. Харьков, № 42,с.104-111.

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 4-е издание перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2004.