ВЫТЯЖКА ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В.М. Плеханов, А.В.Севастьянов

Тольяттинский государственный университет сервиса, Самарская обл., 445677, г. Тольятти, ул. Гагарина 4, тел. (8482) 26-35-38, 48-63-49, факс: 48-72-17

Аннотация  Проведен анализ основных гидромеханических источников виброактивности гидроприборов в нестационарных режимах работы. Получены расчетные зависимости позволяющие на стадии проектирования приборов снижать уровни вибрации от действия кавитации, турбулентности потока и волновых процессов.

В настоящее время, в условиях конкуренции предприятиям машиностроительной и приборостроительной отраслей необходимо стремиться не только к удешевлению продукции, но и к повышению ее уровня качества с целью улучшения эксплуатационных характеристик производимой продукции.

Этим целям может служить применение многослойных металлических и композитных материалов в производстве панельных и оболочковых деталей и элементов корпуса. Так, применение специальных материалов в многослойных конструкциях позволяет повысить прочностные характеристики, жесткость, повышает шумоизаляционные и антикоррозийные свойства, снижает вес конструкции при уменьшении себестоимости производимой продукции.

Многослойные конструкции панельных деталей сложной оболочковой формы могут быть получены в процессах изготовления методом вытяжки.

Технология производства многослойных деталей реализуется при использовании прогрессивного метода штамповки на полиуретане, а конкретнее – процессов вытяжки эластичным пуансоном и матрицей.

Технологический процесс для получения, в частности, трехслойной конструкции заключается в последовательном выполнении операций:

- вырубка заготовок;

- вытяжка пакета заготовок в штампе с эластичным пуансоном с образованием скрепляющих пуклевок между внутренним и промежуточным слоем;

- обжим полуфабриката в штампе с эластичной матрицей с образованием пуклевок между промежуточным и наружным слоем.

Изготовление полуфабрикатов-заготовок под вытяжку производится вырубкой-пробивкой в штампе с жесткими пуансоном и матрицей или в универсальном штампе с полиуретановым блоком. В результате получаются цельнометаллические заготовки для наружного и внутреннего слоя и перфорированная заготовка для промежуточного слоя. Материалом для внутреннего слоя может быть сетка из металла или неметаллического материала.

В случае применения сетки из металлических или неметаллических материалов в качестве промежуточного слоя используется технология резки заготовки по контуру.

Усилие вырубки при пробивке отверстия в жестком штампе определяется

P=F⋅h⋅τср,		(1)

где: F – периметр пробиваемого отверстия, мм;  h – толщина пробиваемой заготовки, мм; τср– сопротивление срезу кН/мм2.

В технологических расчетах сопротивление срезу принимается равным τср=(0,8÷0,86)σср [1].

При вырубке отверстия эластичным пуансоном усилие определяется расчетной формулой:

P=1,3⋅q⋅F,		(2)

где: F – периметр пробиваемого отверстия, мм; q – давление вырубки, кН.

Где величина давления q определяется расчетным путем исходя из соотношения длины периметра вырубаемого отверстия и толщины заготовки [2].

Во время штамповки перфорированной заготовки для внутреннего слоя при расчете требуемого усилия вырубки берут общий периметр пробиваемых отверстий:

Fпер=Fн+Fвн	  (3)

Следующим этапом изготовления многослойных изделий является одновременная вытяжка пакета заготовок в штампе с эластичным пуансоном (рис. 1).

Воздействие эластичного пуансона обеспечивает образование пуклевок на внутренней заготовке и неразъемного соединения наружного и промежуточного слоя.

Следующий этап вытяжки реализуется в штампе с эластичной матрицей, здесь происходит обжим пакета заготовок, следствием чего является образование пуклевок в наружном слое и окончательное скрепление трех слоев между собой (рис. 2). Формообразование пуклевок происходит за счет использования эластичных свойств материала матрицы, металл деформируется по схеме равномерного двухосного растяжения.

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 1. Одновременная вытяжка заготовок в штампе с эластичным пуансоном: а) начало процесса; б) завершение процесса;  1 – листы металла наружного слоя, 2 – сетка из черного металла промежуточного слоя.

Рис. 2. Второй этап вытяжки трехслойной детали

Результатом является готовая трехслойная оболочковая конструкция.

По указанной схеме могут быть изготовлены вытяжкой многослойные конструкции в различном сочетании материалов наружного, внутреннего и промежуточного слоев, в том числе с использованием полимерных и композитных материалов для внутреннего слоя. Варьируя сочетание материалов можно создать конструкции с различными механическими свойствами, химической стойкостью, шумопоглощением и т.д.

Примером применения разработанного технологического процесса является изготовление помольной камеры для бытовых кофемолок. Помольная камера (рис. 3) представляет собой чашечку, изготовленную из биметалла, внутренний слой которого, контактирующий с зернами, выполнен из нержавеющей стали, а наружный слой – из конструкционной стали, причем в наружном слое имеются отверстия, в которые входят пуклевки внутреннего слоя, образуя неразъемное соединение. При этом общая толщина стенки биметалла равна или меньше толщины стенок камеры помола, выполненной целиком из нержавеющей стали.

Усилие вытяжки зависит от типа вытягиваемого изделия и в общем случае определяется по формуле

P=F⋅h⋅σв⋅k,	(4)

где: F – периметр пробиваемого отверстия, мм; h – толщина пробиваемой заготовки, мм; σв – предел прочности кН/мм2; k – коэффициент, определяемый исходя из условий вытяжки [1].

Рис. 3. Помольная камера бытовой кофемолки:1 – нержавеющая сталь, 2 – конструкционная сталь

Технология вытяжки деталей по указанному методу для осесимметрических деталей ограничивается известными расчетными формулами для однооперационной вытяжки деталей простой формы [1]. Дополнительным ограничением процесса является требование по отсутствию разрывов детали при формировании пуклевок. На этом этапе материал пуансона деформируется эластично. При вытяжке используем пластические свойства металла на 70-80%. 10-15% оставляем на образование пуклевки.

Граничным условием выбора усилия в штампе является возможность образования пуклевок с другой стороны на следующем этапе вытяжки в штампе с эластичной матрицей. При этом, эффективность соединения не зависит от размера ячейки сетки (рис. 4).

В случае штамповки деталей сложной формы процесс вытяжки может быть описан методом характеристик.

Преимущество метода характеристик заключается в том, что в отличие от одномерных приближений этот метод позволяет не только вычислять деформирующие усилия, но и полностью определять поля напряжений и скоростей в сечениях деформируемого металла и анализировать локальные явления, которые обычно являются основными в решении технологических задач.

Система дифференциальных уравнений равновесия имеет вид

∂σx∂x+∂τ∂y=0∂τ∂x+∂σy∂y=0.	(5)

l  ≈  2d

l  ≈  d

l  ≥  3d

ε=S1/S2 < εкр

Рис. 4. Образование пуклевок при различных величинах отверстия промежуточного слоя

Условие пластичности для случая плоской деформации может быть представлено в виде

fσx,σy,τ=σx−σy2+4τ2=4k2   (6)

где по условию максимального касательного напряжения Сен-Венана k=σs2, а по энергетическому условию Мизеса k=σs3 при ограничении σxσy≤τ2

Подставляя в систему уравнений равновесия (5) значения напряжений

σy=σ+k⋅sinασx=σ−k⋅sinα	 (7)

получим систему дифференциальных уравнений плоской задачи для напряжений:

∂σ∂x−2kcos2α∂α∂x+sin2α∂α∂y=0;  (8)

∂σ∂y−2ksin2α∂α∂x−cos2α∂α∂y=0. (9)

Дифференциальное уравнение для скоростей выражает подобие кругов Мора (рис. 5) для напряжений и скоростей деформаций, или условие соосности девиаторов напряжений и деформаций.

∂vx∂x−∂vy∂y+tg2α∂vx∂y+∂vy∂x=0.     (10)

Отдельно следует отметить, что при использования уравнения (10) для решения конкретных задач необходима проверка положительности диссипации тепловой энергии пластического деформирования (λ>0).

Второе уравнение для скоростей получается из условия несжимаемости деформируемого металла

∂vx∂x+∂vy∂y=0.	(11)

Уравнения (8, 9, 10, 11) представляют собой замкнутую систему квазилинейных дифференциальных уравнений в частных производных для функций , , vx, vy, определяющих напряженное и кинематическое состояние пластической области.

Для первой пары уравнений (8, 9) характеристический определитель примет вид

|y'y'cos2α−sin2α−1y'sin2α+cos2α|=0. (12)

Два уравнения характеристик ξ и η получаются из определителя (12)

dydx=tgα вдоль ξ (η = const); (13)

dydx=−ctgα вдоль η (ξ = const).(14)

Так как два последних уравнения (10, 11) определяющей системы, содержащие скорости, однородны, а коэффициенты при производных не зависят от x и y, то их можно путем обращения переменных отобразить в плоскость годографа [2]. После этого характеристический определитель принимает вид

|∂vy∂vx−tg2α1+∂vy∂vxtg2α∂vy∂vx−1|=0 (15)

и дает два семейства характеристик в плоскости годографа:

dvydvx=−ctgα вдоль ξ (η = const);  (16)

dvydvx=tgα вдоль η       (ξ = const).(17)

Характеристические соотношения Генки для напряжений будут иметь следующий вид:

σ−2kα=const вдоль ξ (η = const);(18)

σ+2kα=constвдоль η (ξ = const).(19)

При использовании эластичного пуансона растягивающие напряжения уменьшаются (круг Мора перемещается влево), что позволяет устранить эффект потери устойчивости третьего типа – разрыв заготовки.

а

б

Рис. 5. Круг Мора для точек вытягиваемого контура: а – вытяжка жестким пуансоном; б – вытяжка эластичным пуансоном

Завершающий этап вытяжки эластичным пуансоном характеризуется образованием пуклевок, когда материал сплошной заготовки, контактирующей с пуансоном заходит в отверстия промежуточной перфорированной заготовки.

При работе пуансона, как эластичного материала предельное состояние определяется исходя из предельного растяжения образующей донной части.

εотносит≤εкритич		(20)

В соответствии с условием несжимаемости εx+εy+εz=0. Т.е. если будет выполняться условие |εz|≤εкрит, то и на остальных направлениях деформация не превысит критическую.

Величину относительной деформации можно определить исходя из относительного изменения площади части заготовки, подвергаемой деформации

εотн=lnS1−S0S1,   	(21)

где: S0 – площадь отверстий под пуклевки; S1 – площадь заготовки в пуклевке после вытяжки.

Форма отверстия существенно влияет на величину удельного давления [2]. При вытяжке в круглые, квадратные и треугольные отверстия с одинаковой площадью давление полиуретановой подушки для круглого отверстия должно быть значительно большим, чем для квадратного или треугольного. Поэтому при расчете усилий вытяжки экстраполируем различные сечения отверстий промежуточного слоя в круглое и в дальнейших расчетах принимаем, что отверстия под образования пуклевок круглого сечения.

Зависимость между интенсивностями напряжений и деформаций может быть аппроксимирована формулой

σ=C⋅εn        	(22)

Подставляя справочные значения C и n найдем предельно допустимое значение напряжения в деформируемой заготовке.

Напряжения в плоскости течения металла определяются исходя из геометрии детали

σu=pRuRvt(Rv+mRu)     	(23)

Построенные зависимости σe=σe(εe) подтвердили возможность увеличения в четыре раза предельной равномерной деформации по толщине при двухосном растяжении по сравнению с соответствующей деформацией при одноосном растяжении [3].

Разработка методики расчета процесса позволяет производить расчет процесса на стадии проектирования, определяет предельные параметры (величины) напряжений и деформации при производстве панельных и оболочковых деталей.

Использованная литература:

- Романовский В.П. - Справочник по холодной штамповке. - 6-е изд., перераб. и доп. - Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1979. - 520с., ил.

- В.А. Ходырев Применение полиуретана в листоштамповочном производстве. - Пермское книжное издательство, 1973, 217с.

- Томленов А.Д. Теория пластического деформирования металлов. - М., Металлургия, 1972.

- Плеханов В.М., Севастьянов А.В. Разработка прогрессивной методики расчета процессов вытяжки деталей сложной формы эластичным пуансоном. – Объединенный научный журнал., 2005г., №13 (141), стр.78-81.