МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ

ДУБЛИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

В.А. Титов , Н.Н. Суворова

СанктПетербургский университет сервиса и экономики 192171, Санкт-Петербург, ул. Седова, 55/1, СПбГУСЭ

Аннотация  Рассмотрен изгиб дублированной текстильной системы применяемой для изготовления швейных изделий. Получена удобная для практического применения формула, связывающая кривизну дублированной текстильной системы с ее толщиной и относительным удлинением.

Постоянно меняющиеся тенденции моды вынуждают производителей обновлять ассортимент выпускаемых материалов. Российские производители стремятся к опыту стран, ведущих изготовителей одежды и воплощают принцип – «один сезон – один жизненный цикл швейного изделия». Увеличение числа брендов, действующих на рынке, не ограничивается сугубо дизайнерскими решениями при разработке ассортиментной концепции, что приводит к необходимости создания и закрепления объемной формы швейных изделий. Анализ ассортимента наиболее известных торговых марок, представленных в Санкт – Петербурге, показал, что связующим звеном для гармонизации дизайн-параметров и функциональных характеристик является формоустойчивость текстильных дублированных систем.

Необходимо отметить, что снижение периода эксплуатации швейных изделий и отказ потребителя от требований долговечности одежды не снижает значимости проблемы сохранения формоустойчивости в процессе ее эксплуатации.

Усложнение структуры текстильной системы до двух- и трехслойных пакетов обусловливает необходимость изучения механизма возникновения и проявления деформации растяжения – сжатия и последующего формального описания сущности этого механизма.

В процессе ухода одежда чаще всего подвергается воздействию влажно-тепловой обработки, стирки и химчистки. При воздействиях такого рода в пакете швейного изделия возникает усадка. Усадка является одним из отрицательных свойств текстильных материалов, влияющих на стабильность формы изделия.

Указанный аспект был рассмотрен в работах различных авторов [1, 2, 3, 4], которые описывали данное явление, как изменение линейных характеристик одинарных слоев материалов, составляющих пакет изделия.

Однако для дублированного пакета помимо изменения линейных параметров наблюдается также пространственное изменение – изгиб деталей. В результате дублированная система будет изгибаться или скручиваться, что также необходимо учитывать при изготовлении одежды.

Механизм изменения пространственной формы дублированной системы можно объяснить следующим образом: материалы, входящие в дублированный пакет, имеют различный волокнистый состав и переплетение, следовательно, до их соединения величины усадки каждого из компонент будут различны. После дублирования величины усадки будут несколько меньше, но за счет разноусадочности один слой будет сжиматься, другой – растягиваться. В результате дублированная система будет изгибаться либо скручиваться.

Данный аспект был изучен в работах различных авторов. Впервые случай изгиба был представлен в работе Тимошенко С.П. и рассматривался как изгиб при нагреве биметаллической пластины [5]. В качестве основной характеристики описания деформации изгиба автором была принята кривизна изогнутой части 1/R пластины.

Уравнение Тимошенко С.П. имеет вид:

1R=6(α2−α1)(t1−t0)(1+m)2h3(1+m)2+(1+m⋅n)(m2+1m⋅n),

где: m=a1/а2  n= Е1/ Е2; h= a1+ a2;R – радиус кривизны биметаллической пластины; a1, a2 – толщины материалов; α1, α2 – коэффициенты линейного температурного расширения металлов; Е1, Е2 – модули упругости металлов; t0, t1 – начальная и конечная температуры.

Уравнение Тимошенко С.П. имеет сложный вид и не может быть использовано при усадке, возникающей вследствие механического воздействия, т.к. при подставлении в формулу величин начальной и конечной температур, из-за равенства величин, коэффициент изменения температуры обращается в ноль. Следовательно, и кривизна будет равна нулю, что не соответствует случаю .

Профессором Титовым В.А. в работе [5] была выведена эмпирическая формула для определения допустимой величины кривизны при изгибе дублированной системы, состоящей из различных по толщинам a1 и a2 материалов

1R=1Rmax1+a1a21+a1a22⋅Δ2−1

В тоже время в работе профессора Титова В.А. не были освещены вопросы, связанные с поведением текстильной дублированной системы в процессе эксплуатации без воздействия влаги. Т.е. не выявлен механизм, приводящий к появлению дефектов изгиба деталей при действии многократных растяжений-сжатий.

При движении на поверхности изделия появляются складки, которые затем исчезают при принятии статической позы. Подобные проявления можно рассматривать как микро-растяжения, в результате действия которых, за счет разницы переплетения, волокнистого состава, диаметра нитей, фазы строения ткани и в том числе толщины материалов, а также разности величин пластической деформации, слои будут иметь различные величины растяжения. Затем возможны два варианта поведения текстильной дублированной системы:

- При некачественном подборе клеевого прокладочного материала и воздействии многократных растяжений-сжатий структура грунта и основного материала расшатывается, адгезионные связи ослабевают и, как следствие, происходит последовательное разрушение мест клеевого контакта: вначале слабых, а затем более сильных (рис.1).

- Данный механизм имеет усталостный характер. Многократное действие нагрузок, значительно меньше разрывных, приводит к постепенному накапливанию остаточной циклической деформации. За счет разницы величин растяжения происходит смещение основного слоя относительно слоя грунта. Клеевые точки при этом изменяют свою форму. Визуально поверхность выглядит неровной, появляются выпуклости (рис. 2).

Представленные выше механизмы поведения текстильной дублированной системы требуют дальнейшей проработки и практического подтверждения с целью улучшения эксплуатационных свойств текстильных изделий, путем правильного подбора термоклеевого прокладочного материала в пакет изделия.

При проведении эксперимента по изучению механизма поведения текстильной дублированной системы в условиях растяжения – сжатия необходимо выкроить две полоски: из основного и прокладочного материалов длиной l, ширина полос принимается равной единице (рис. 3). Каждая из них имеет свою величину удлинения, т.е. удельные величины будут различны для каждой из них. При воздействии нагрузки полоска из основного материала будет иметь приращение длины ∆l01, а из прокладочного –  ∆l02. После дублирования, механизм поведения системы изменится, т.к. слои основного и прокладочного материала будут скреплены клеевыми точками.

Если полученный образец дублированной системы расположить на горизонтальной плоскости и приложить нагрузку Р (равную величине динамической нагрузки, возникающей в процессе эксплуатации швейных изделий), то поперечные перемещения будут исключены.

Рис. 1 – Модель текстильной дублированной системы после воздействия цикла нагрузка – разгрузка – отдых с отрывом клеевых точек

Рис. 2 – Модель текстильной дублированной системы после воздействия цикла нагрузка – разгрузка – отдых без отрыва клеевых точек

После однократного приложения нагрузки дублированная система примет вид, представленный на рисунке 4.

Рис. 3 – Методика проведения эксперимента на элементарной пробе и дублированной системе

За счет различной устойчивости компонент дублированной системы к растягивающим усилиям, основной материал будет иметь большую величину остаточной деформации, а прокладочный – меньшую. Т.е. материал верха будет иметь приращение ∆l1, а прокладочный материал – ∆l2, причем ∆l01>∆l1; ∆l02>∆l2, т.к. основной и прокладочный материалы скреплены точечным клеевым покрытием. Напряжение в клеевом слое и его влияние на процесс деформации растяжения не рассматриваются.

Т.к. оба слоя механически связаны, а удлинения слоев при растяжении различно, то образец системы будет короче полоски из основного материала и длиннее полоски из прокладочного материала. Т.е. первоначальный образец длиной l получил приращение:Δl1=Δl01−Δl; Δl2=Δl−Δl02.

При этом слой 1 с большей растяжимостью подвергается растягивающим усилиям (рис. 4), а слой 2 с меньшей растяжимостью – сжимающим, которые будут одинаковы по величине и противоположны по направлению [6], тогда:

Δl1=P1lE1F1; Δl2=P2lE2F2; P1=Δl1E1F1l; P2=Δl2E2F2l,

где: E1 , E2 – условные модули упругости 1 и 2 компонентов; F1, F2 – площади поперечного сечения элементов дублированной системы.

С учетом соотношений закона Гука [7], выражения для условных модулей упругости могут быть записаны в следующем виде:

E1=P1lF1Δl01; E2=P2lF2Δl02.

Отношение модулей упругости для 1 и 2 компонент будет иметь вид:

E1E2=P1lF2Δl02P2lF1Δl01.

Полученные выражения характеризуют деформацию, возникающую в текстильной дублированной системе поперечного сечения F при растяжении и внутреннем усилии Р. Использовать полученную формулу на практике сложно, так как не представляется возможным определить величины усилий Р и площади поперечного сечения F.

Следовательно, необходимо упростить расчет, для этого полученный образец изгибают так, чтобы исчезли дефекты с поверхности верхнего слоя (рис. 5). Т.о. помимо усилий Р1 и Р2 появляются изгибающие моменты М1 и М2. так как внутренние усилия должны быть взаимно уравновешены, то P1=P2=P; M=M1+M2=P=12hP; M1=C1R; M2=C2R, где С1 и С2 – жесткость изгиба компонентов; R – радиус кривизны.

На поверхности соединения компонентов, т.е. в нейтральном слое, относительные удлинения равны, полная деформация для каждого из компонентов будет состоять из деформации приращения (увеличения) размеров εп, деформации усилий растяжения εр или сжатия и деформации изгиба εи: εп=Δl0; εр=PlEa; εи=alR2.Т.к. слои 1 и 2 расположены выше и ниже, соответственно, нейтрального слоя, то величины деформации будут иметь разные знаки.

Рис. 4 – Схема деформации текстильной системы при воздействии  многократных микро – растяжении

Рис. 5 – Схема деформации изгиба дублированной системы

При этом за счет скрепления компонентов клеевыми точками получим, что полная деформация будет выражаться следующим:

εп1+εр1+εи1=εп2−εр2−εи2.

Подставив выражения для каждой компоненты получим:

Δl01+P1lE1a1+a1l2R=Δl02−P2lE2a2−a2l2R .

Разделив обе части выражения на l получим:

Δl01l+P1E1a1+a12R=Δl02−P2E2a2−a22R.

Т.к. Δl02−Δl01=Δl, то Δll=P1E1a1+a12R+P2E2a2+a22R.

Подставляя в полученную формулу выражения для Р и преобразуя получим окончательно:1R=CΔllh.

Из полученного выражения следует, что чем больше относительная разница приращения и чем меньше толщина дублированной системы, тем больше ее изгиб. При равной величине приращения компонентов, т.е. при ∆l=0, изгиба не будет.

Полученная формула удобна для практического применения. Например, ее можно исследовать на экстремумы, можно построить график зависимости кривизны изгиба от жесткости системы в целом. Это позволит определить на область применения и правильность подбора термоклеевого прокладочного материала в пакет изделия.

Выводы:

1. Анализ пакета одежды с точки зрения формоустойчивости показал, что наиболее исследованной является проблематика одинарного слоя текстильного материала. В связи с тем, что современная одежда представляет собой более сложный пакет, изучение деформации растяжения-сжатия дублированных систем имеет большую актуальность и значимость для практики работы швейных предприятий, ателье, дизайн-студий.

2. Известные механизмы изменения пространственной формы дублированной системы в основном представлены через описание изгиба при нагреве биметаллической пластины с последующим определением кривизны ее изогнутой части.

3. Получена удобная для практического применения формула, связывающая кривизну дублированной текстильной системы с ее толщиной и относительным удлинением.

4. Проведенные исследования показывают необходимость изучения поведения текстильной дублированной системы в процессе ее эксплуатации под действием многократных растяжений-сжатий с учетом усталостного характера накопления остаточной циклической деформации, без воздействия влаги и с учетом возможного некачественного подбора клеевого прокладочного материала.

Список использованных источников

- Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство): Учебник для ВУЗов. – М.: Академия, 2004. – 448 с.

- Коблякова Е.Б. Об эксплуатационных показателях качества швейных изделий. – Львов, 1980.

- Кузьмичев В.Е. Теория и практика процессов склеивания деталей одежды. – М.: Академия, 2005. – 256с.

- Кукин Г.Н., Соловьев А.Н. Текстильное материаловедение. – М.: 1967. – 231 с.

- Титов В.А. Концепция формоустойчивости и требования к качеству швейных изделий. Монография. – СПб.: Изд-во СПбГУСЭ, 2005. – 207с.

- Баврин И. И. Высшая математика.  Изд.: Академия, 2004г.

- Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. – М., Высшая школа, 1982.