Диагностика и ремонт

УДК 66.066.2

ББК 35.11

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ КОТЛОВ КОММУНАЛЬНО- БЫТОВЫХ МАШИН И АГРЕГАТОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Я.В. Зачиняев, Р.Г. Лепеш, В.С. Игнатчик

i,iiСанкт-Петербургский государственный университет

сервиса и экономики (СПбГУСЭ),

191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, 7.

iiiВоенный инженерно-технический университет,

Министерства обороны РФ,

191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 22,

Разработана технология очистки твердых поверхностей от загрязнений органической и неорганической природы. Технология основана на подборе водной композиции моющего средства и отработке режима подачи моющего средства на загрязненное оборудование. Разработанная технология эффективна для очистки котлов коммунально-бытовых машин и агрегатов любых форм и объемов, а также может применяться для удаления загрязнений нефтеналивного оборудования, железнодорожных и автомобильных цистерн, морских танкеров, наземных и подземных емкостей (бензоколонок), поверхностей металлоконструкций и др.

# Ключевые слова: очистка котлов, нефтепродукты, осадки, среда обитания, водная композиция моющего средства, режимы подачи, разделение смеси раствор – загрязнения.

# Одной из основных проблем, возникающих при эксплуатации машин и агрегатов коммунально-бытового назначения периодическая очистка чистка внутренней поверхности котлов от загрязнений. Природа этих загрязнений, как правило, обусловлена низким качеством очистки подаваемой в них воды. Так на территории Ленинградской области действуют крупнейшие нефтеперерабатывающие и нефтеналивные предприятия: Киришский нефтеперерабатывающий комбинат «Кинеп», Приморский нефтяной терминал в Выборгском районе и др. При транспортировке и складировании нефти и нефтепродуктов возникает целый ряд экологических проблем, обусловленных взаимодействием инженерных сооружений нефтеперерабатывающей промышленности с окружающей природной средой. Наиболее существенной из этих проблем является загрязнение воды и грунта и грунтовых вод нефтепродуктами. Нефтеперерабатывающая промышленность сбрасывает в грунт или в ближайшие водоемы от 1000 до 5000 м3/ч загрязненной воды. Тысячи тонн нефтепродуктов в виде бензина, керосина, мазута, лигроина, солярки, дизельного топлива, смазочно-охлаждающих жидкостей попадает на грунт.

Другой проблемой образования загрязнений является наличие в источниках водообеспечения объектов коммунально-бытового назначения большого количества ионов железа Fe+3, кальция Ca+2 и магния Mg+2.

# Попадая в котлы машин и агрегатов коммунально-бытового назначения, вода недостаточно очищенная от таких загрязнений приводит к образованию осадков, удаление которых путем осветления воды и механическим путем приводит к возврату вредных соединений в окружающую человека среду обитания.

Вышеуказанные загрязнители, попадая в почву, вызывают в ней значительные, порой необратимые изменения: образование битумных солончаков, гудронизацию, цементизацию и т.д. В результате нарушения почвенного покрова усиливаются нежелательные природные процессы: эрозия почв, дефляция, криогенез и др.

Попадая в водные бассейны, нефть и нефтепродукты отрицательно действуют на все звенья биологической цепи. Нефтяная пленка нарушает энерго-, тепло-, газообмен загрязненной водной поверхности с атмосферой, изменяет цвет воды, рН, придает ей неприятный специфический вкус и запах, а главное – вызывает нарушение физиологической активности у гидробионтов. Обитатели морских и пресных водоемов, подвергаясь токсическому действию нефтепродуктов, обладают способностью аккумулировать их в своих тканях. Таким образом, углеводороды (например, канцерогенные полициклические компоненты нефти) по пищевым (трофическим) цепям попадают в конечном итоге в организм человека.

Целью работы является разработка экологически безопасной технологии очистки твердых поверхностей от загрязнений органической и неорганической природы, в частности очистки котлов коммунально-бытовых машин и агрегатов, а также нефтеналивного оборудования любых форм и объемов, в том числе: железнодорожных и автомобильных цистерн, морских танкеров, наземных и подземных емкостей (бензоколонок), поверхностей металлоконструкций и пр., а также грунтов загрязненных территорий.

Для решения поставленной цели было запланировано: 1) разработать водную композицию моющего средства; 2) отработать режимы подачи моющего средства на загрязненное оборудование (температура, давление, объем подачи моющего раствора). К разрабатываемой моющей композиции предъявляются следующие требования: она должна образовывать на очищенной поверхности пленку, предотвращающую испарение остатков загрязнений и позволяющую проведение огневых ремонтных и других взрывоопасных работ после очистки поверхности без проведения дегазации и использования дегазационного и вентиляционного оборудования.

Практический результат состоит в создании экономичного способа очистки поверхности, обеспечивающего высокую степень очистки при минимальном расходе моющего средства.

Существующие на сегодняшний день способы очистки поверхностей от углеводородных и других органических загрязнений водным раствором моющего средства обладают рядом существенных недостатков. Полиэлектролит, входящий в состав моющих средств, образует на отмываемой поверхности полимер - коллоидный комплекс, поэтому возникают проблемы удаления геля с очищаемой поверхности и последующей регенерации моющего раствора. Это приводит к удорожанию процесса его последующей очистки и всей технологической цепочки.

Кроме того, в существующих способах очистки не предусмотрена возможность повторного использования моющего средства.

Разработана моющая композиция на основе алкилбензосульфоната натрия, неонола, полиэтиленгликоля и карбоната натрия легко отделяется от загрязнения, поэтому отобранные загрязнения представляют собой чистый нефтепродукт, который может быть использован по назначению без дополнительной обработки. Это достигается не только за счет композиционного состава моющего средства, но и благодаря способу дополнительной подачи воздуха при давлении 10 – 500 кПа. Пузырьки воздуха, ускоряя процесс всплытия загрязнений на поверхность, накапливаются между верхней границей поверхности раствора и нижней границей слоя загрязнений, образуя воздушную подушку, способствующую образованию четкой границы между раствором и отмытыми загрязнениями. Это облегчает их сбор и способствует уменьшению содержания влаги в отмытых загрязнениях – целевом продукте и, как следствие, приводит к значительному сокращению потерь раствора моющего средства при сборе отмытого продукта.

Разработанный способ очистки был апробирован на очистке наземной емкости объемом 1500 м3, предназначенной для хранения нефтепродуктов, в данном случае – дизельного топлива. За 20 мин. емкость была очищена полностью. Остаточная концентрация дизельного топлива в моющем растворе составила 0,25 мг/мл.

Очистка колесных пар вагонов от смазки солидолом была проведена за 15 мин. Остаточная концентрация нефтепродукта составила 0, 1 мг/мл. Разработанный способ очистки защищены Патентом РФ (№ 023482) и Европатентом (№ 01119987.4-2309).

Реализация всех вариантов способа очистки возможна за счёт того, что в сборную ёмкость через отверстия расположенного в нижней её части трубопровода подают воздух под давлением 0,1 – 5 атм.

При реализации всех способов используют новую моющую композицию, включающую, масс. %:

-Алкилбензолсульфонат натрия 4,5 – 7,0 (радикал «алкил» с количеством углеродных атомов 11 – 13);

-Неонол 2,0 – 7,0;

-Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 3,0 – 11,0;

-Карбонат и/или гидрокарбонат натрия остальное.

Способ осуществляют следующим образом. В ёмкости чистого раствора композицию указанного состава разводят в воде до концентрации 2 – 10 % и подогревают при помощи донных паровых регистров или электрообогревателей до температуры не более 90о С. Полученный раствор отбирают насосом из нижней части ёмкости чистого раствора и подают на моечные машинки высокого давления, расположенные в отмываемой ёмкости. В моющем процессе происходит смешивание загрязнений с раствором. Смесь раствора и загрязнений выводят самосливом из отмываемой ёмкости в случае, если у ёмкости имеется нижний слив, или отбирается насосом из отмываемой ёмкости через технологические отверстия в самой отмываемой ёмкости. Отмыв осуществляют в две стадии, при этом объём подачи раствора к поверхности и объём отвода смеси: раствор – отмываемые загрязнения регулируют таким образом, чтобы на первой стадии накопление образующейся смеси в очищаемой ёмкости не превышало 1/3 её объёма, а на второй стадии накопление полностью отсутствовало. Далее смесь раствор – загрязнения выводят в сборную ёмкость, где происходит непрерывный отбор загрязнений с поверхности раствора через переливной клапан, установленный по уровню жидкости в сборной ёмкости. Отобранные загрязнения представляют собой чистый нефтепродукт, который может быть использован по назначению без дополнительной обработки.

Если в сборную ёмкость через отверстия расположенного в нижней её части трубопровода подавать воздух при давлении 10 – 500 кПа., то образующиеся пузырьки воздуха, ускоряя процесс всплытия загрязнений на поверхности, накапливаются между верхней границей поверхности раствора и нижней границей слоя загрязнений, образуя воздушную подушку, способствующую образованию чёткой границы между раствором и отмытыми загрязнениями. Это облегчает их сбор и способствует уменьшению содержания влаги в отмытых загрязнениях – целевом продукте и, как следствие, к значительному сокращению потерь раствора моющего средства при сборе отмытого продукта. Сборная ёмкость соединена трубопроводом с ёмкостью чистого раствора на уровне ниже середины высоты обеих ёмкостей для обеспечения переливания раствора из сборной ёмкости в ёмкость чистого раствора. Первую и вторую стадии моющего процесса осуществляют в течение 10 – 30 минут, каждая с перерывом 5 – 10 мин.

По завершении второй стадии процесса отмываемую ёмкость вентилируют естественным образом до полного высыхания остатков раствора на стенках ёмкости. После высыхания раствор образует микроскопическую плёнку на всей отмытой поверхности, предотвращающую испарение остатков загрязнений, если таковые являются взрывоопасными. Раствор из сборной ёмкости возвращают через соединительный трубопровод в ёмкость чистого раствора, откуда он отбирается насосом и вновь подаётся на моечные машинки, обеспечивая замкнутый цикл работы без остановки моющего процесса и ожидания разделения смеси раствор – загрязнения, поскольку указанное разделение происходит в сборной ёмкости практически мгновенно.

При очистке внешней поверхности способ осуществляют следующим образом.

Отмываемый объект помещают над сборной ёмкостью, которая выполняет функцию технологической ванны. Струя раствора, создаваемая ручными моечными устройствами, подаётся на обрабатываемую поверхность. Далее смесь раствора с отмытыми загрязнениями выводят в сборную ёмкость, где происходит непрерывный отбор загрязнений для подачи их потребителю и возврат раствора в моющий процесс.

Рассмотрим два следующих примера, реализующих данную технологию:

1. Для очистки наземной ёмкости объёмом 1500 м3, предназначенной для хранения нефтепродуктов, в данном случае дизельного топлива, используют 4 %-ный водный раствор композиции следующего состава, масс. %:

-Алкилбензолсульфонат натрия 7,0;

-Неонол 7,0;

-Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 11,0;

-Карбонат натрия 75,0.

Раствор готовят в ёмкости чистого раствора растворением композиции в воде до соответствующей концентрации. Объём этой ёмкости составляет 25 м3.

Далее нагретый до 35 – 40о С раствор подают через моечные машинки под давлением 800 кПа внутрь очищаемой ёмкости в две стадии, причём на первой стадии в течение 10 минут регулируют скорость слива смеси раствор – загрязнение при постоянном объёме подачи чистого раствора 36 м3/час таким образом, чтобы не допустить накопление в отмываемой ёмкости смеси раствор – загрязнение более, чем на 1/3 её объёма.

На второй стадии также в течение 10 минут вообще исключают накопление смеси в ёмкости. За 20 минут ёмкость очищается полностью. В сборную ёмкость через воздушный трубопровод подают воздух под давлением 0,5 атм. Отобранное с поверхности раствора в сборной ёмкости дизельное топливо направляют потребителю, а раствор возвращают в ёмкость чистого раствора. Остаточная концентрация дизельного топлива в нём не превышает 0,25 мг/л.

2. Для очистки железнодорожной цистерны объёмом 56 м3 от мазута с объёмом загрязнений до 2/3 её объёма используют 5 %-ный водный раствор композиции следующего состава, масс. %:

-Алкилбензолсульфонат натрия 10,0;

-Неонол 5,0;

-Полиэтиленгликоль 3,0;

-Гидрокарбонат натрия 82,0.

Раствор, нагретый до 60о С, подают через моечные машинки при давлении 1600 КПа. и осуществляют способ, как это описано в примере 1.

Через 3 часа ёмкость полностью отмыта.

3. Для очистки междудонных танков нефтеналивных танкеров типа река – море объёмом по 10 м3 каждый от замазученного ила используют 4 %-ный водный раствор следующего состава, масс. %:

-Алкилбензолсульфонат натрия 5,0;

-Неонол 2,0;

-Полиэтиленгликоль 7,0;

-Карбонат и гидрокарбонат натрия 86,0.

Раствор, нагретый до 800С, подают через моечные машинки при давлении 1000 кПа при объёме подачи насоса 20 – 25 м3/час и осуществляют способ, как это описано в примере 1. Через 1 час внутренняя поверхность танков полностью отмыта.

4. Для очистки колёсных пар вагонов от смазки солидолом используют  5 %-ный раствор следующего состава, масс. %:

-Алкилбензолсульфонат натрия 4,5;

-Неонол 2,5;

-Полиэтиленгликоль 5,0;

-Карбонат натрия 88,0.

Колёсную пару размещают над сборной ёмкостью. Струя раствора, нагретая до температуры 90оС, подаётся через ручные моечные машинки под давлением 4000 кПа на обрабатываемую поверхность, раствор с отмытыми загрязнениями поступает в сборную ёмкость, как это описано в примере 1. Через 10 – 15 минут поверхность объектов полностью очищена. Отмытый солидол направляют потребителю. Моющий раствор возвращают на повторное использование.

Выводы:

В результате исследований получены уникальные свойства раствора моющей композиции, обеспечивающие мгновенное расслаивание смеси раствор – загрязнения на поверхности раствора в сборной ёмкости, в совокупности с цикличностью использования раствора в виде струи. Это дает следующие преимущества перед другими способами очистки:

-становится возможным использование этого раствора в таком объёмном количестве, которое меньше, чем объёмное количество загрязнений на очищаемой поверхности;

-время отмыва одной цистерны сокращается до 30 – 60 минут;

-получается чистый нефтепродукт, который может быть использован по назначению без дополнительной обработки;

- отсутствует необходимость использовать дорогостоящих очистных сооружений, поскольку отсутствуют замазученная вода и водонефтяная эмульсия.

iЗачиняев Ярослав Васильевич, доктор химических наук, профессор, профессор кафедры сервиса жилищно-коммунального хозяйства СПбГУСЭ, тел.: (81378) 60-314, e-mail: yavz@rambler.ru

ii Лепеш Роман Григорьевич, аспирант кафедры сервиса торгового оборудования и бытовой техники СПбГУСЭ, тел.: (812)700-62-16

iiiИгнатчик Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, начальник кафедры надежности, эксплуатации и монтажа объектов военной инфраструктуры военного инженерно-технического университета, тел.: 272-86-84